前    言

GB/T 19228  《不锈钢卡压式管件组件》由以下三部分组成：

——第1部分：卡压式管件

——第2部分：连接用薄壁不锈钢管

——第3部分： O形橡胶密封圈

本部分是GB/T 19228.3－2003《不锈钢卡压式管件用橡胶O形密封圈》的修订版，与原标准相比，主要变化如下：

——修改了标准名称；

——增加了 DN10和DN60 卡压式管件用密封圈的尺寸

——增加了S型卡压式管件用密封圈的尺寸；

——增加了适用于燃气、燃油、一般石油类等介质的橡胶圈的材料及要求；

——修改了第5章“试验与检验”的内容。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国管路附件标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：无锡金羊管件有限公司、中机生产力促进中心、西北橡胶塑料研究设计院、深圳雅昌管业有限公司、中国建筑设计研究院、、浙江正康实业有限公司、广州美亚股份有限公司 、 宁波福兰特管业有限公司、浙江格锐管业有限公司。

本标准主要起草人：袁雪峰、李俊英、高静茹、陈卫东、赵锂、黄建聪、牟海峰、严国标、巫伟、沈峰、冯峰。

本标准所代替标准的历次发布情况为：

――　GB/T 19228.3—2003

不锈钢卡压式管件组件

第3部分：O形橡胶密封圈

范围

GB/T 19228 的本部分规定了卡压式管件用O形橡胶密封圈（以下简称O形圈）的型式与尺寸系列、要求、试验与检验、检验规则、标志、包装和贮运。

本标准适用于GB/T 19228.1 中规定的不锈钢卡压式管件用O形圈，其他管件用密封圈亦可参照采用。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB-T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1:1999,IDT）

GB/T 5721  橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存的一般规定

GB/T 17219-1998（2004）　生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范

GB/T 19228.1  不锈钢卡压式管件组件  卡压式管件

GB/T 23658-2009 弹性体密封圈  输送气体燃料和烃类液体的管道和配件用密封圈的材料要求（ISO 16010:2005,MOD）

GB/T-201X   《生活饮用水管道系统用橡胶密封件》(正在报批阶段)

GB/T-201X   《橡胶密封件 110℃热水供应管道的管接口密封圈 材料规范》（ISO 9631:2003，MOD）(正在报批阶段)

型式与尺寸系列

  - 结构型式

O形圈的结构型式见图1。

  - 尺寸系列

    - D型 Ⅰ系列卡压管件用O形圈的基本尺寸和公差见表1；Ⅱ系列 卡压管件管件用O形圈的基本尺寸和公差见表2。

3.2.2  S型 Ⅰ系列 卡压管件用O形圈的基本尺寸和公差见表3；Ⅱ系列 卡压管件用O形圈的基本尺寸和公差见表2。

图1  O型橡胶密封圈

表1  D型 Ⅰ系列卡压管件用O形圈的基本尺寸      单位为毫米

| 公称尺寸，DN | 内径D2 | 截面直径d |
| --- | --- | --- |
| 15 | 18.2 | +0.15 -0.05 | 2.5 | +0.15 -0.05 |
| 20 | 22.0 | +0.2 0 | 3.2 |  |
| 25 | 28.2 |  | 3.0 |  |
| 32 | 35.3 |  | 3.0 |  |
| 40 | 42.3 | +0.3 0 | 4.0 |  |
| 50 | 54.3 |  | 4.0 |  |
| 65 | 77.0 | +0.2 -0.1 | 7.0 | +0.2 0 |
| 80 | 90.0 |  | 8.0 |  |
| 100 | 109.0 |  | 10.0 |  |

表2  D型和S型 Ⅱ系列卡压管件用O形圈的基本尺寸      单位为毫米

| 公称尺寸，DN | 内径D2 | 截面直径d |
| --- | --- | --- |
| 12 | 12.75 | ±0.10 | 2.00 | ±0.07 |
| 15 | 16.04 | ±0.12 | 2.47 |  |
| 20 | 22.45 | ±0.15 | 3.04 | ±0.10 |
| 25 | 28.85 |  | 3.04 |  |
| 32 | 34.50 | ±0.3 | 4.00 | ±0.15 |
| 40 | 43.30 | ±0.5 | 5.00 |  |
| 50 | 49.30 |  | 5.50 |  |
| 60 | 61.50 |  | 6.50 |  |

表3   S型Ⅰ系列 卡压管件用O形圈的基本尺寸            单位为毫米

| 公称尺寸，DN | 内径D2 | 截面直径d |
| --- | --- | --- |
| 12 | 12.85 | ±0.15 | 2.50 | ±0.1 |
| 15 | 16.15 |  | 2.90 |  |
| 20 | 20.2 |  | 3.50 |  |
| 25 | 25.7 |  | 3.85 |  |
| 30 | 32.3 | ±0.3 | 4.80 | ±0.12 |
| 40 | 40.4 |  | 5.50 |  |
| 50 | 51.2 |  | 6.20 |  |
| 60 | 63.9 | ±1.0 | 7.60 | ±0.16 |
| 65 | 76.8 |  | 8.00 |  |
| 80 | 90.0 |  | 8.70 |  |
| 100 | 102.6 |  | 9.00 |  |

4  要求

  - 材料

密封圈材料可选用氯化丁基橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶 或丁腈橡胶等，所用的原材料中应不含对输送介质、密封圈的使用寿命及管材和管件有危害作用的物质。

  - 外观

O形圈的外观平整，不允许有气泡、裂口及影响其性能的其它缺陷。

  - 物理性能

供水系统（直饮水、自来水、≤110℃热水等）用密封圈材料为氯化丁基橡胶、三元乙丙橡胶时，其材料物理性能应满足GB/T   《橡胶密封件 110℃热水供应管道的管接口密封圈 材料规范》表2 中硬度级别为 70或80的性能要求；直饮水供应系统用硅橡胶密封圈时，其物理性能应满足GB/T  《生活饮用水管道系统用橡胶密封件》表2 中硬度级别为 60或70的性能要求；

燃气、燃油类、石油等介质用橡胶圈材料为丁腈橡胶时，其材料物理性能应满足GB/T23658—2009《弹性体密封圈 输送气体燃料和烃类液体的管道和配件用密封圈的材料要求》 中硬度级别为80的性能要求。

4.4 卫生性能

用于生活饮用水的O形圈的卫生性能应符合GB/T17219-1998（2004）　中表1规定的要求。

5 试验与检验

5.1. 材料

检查O形圈所用材料及材质报告，结果应符合4.1的要求。

5.1.1外观

在日光或灯光照明下用目测法检验，结果应符合4.2的要求。

    - 尺寸

用精度符合极限偏差要求的通用量具检查O形圈的尺寸和公差，结果应符合表1～表4的要求。

    - 物理性能

O形圈物理性能的检验按4.3条相关标准的规定进行。

5.1.4卫生性能

卫生性能的检验按GB/T 17219的附录A的规定进行。

6 检验规则

6.1 出厂检验

出厂检验以每批胶料为一个检验批。外观应全数检验；其余项目每批产品抽样按GB/T 2828-1，采用检验水平S-2，AQL2.5%的抽样方案，进行硬度 、拉伸强度、拉断伸长率和压缩永久变形的检验。检验结果如有一项不合格时，应加倍对该项进行复检，若复验合格，则判为出厂检验合格；若复验时仍有不符合要求的项目，则判为出厂检验不合格。

6.2 型式检验

6.2.1 检验时机

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 首次产生或转厂生产；

b) 正式生产后，如工艺有较大改变，可能影响产品性能；

c) 长期停产后恢复生产；

d) 上级质量监督机构提出要求时。

6.2.2 检验项目

O形圈的型式检验项目按5.1.1～5.1.4及相关标准的规定。

6.2.3 抽样数量

型式检验在同规格产品中每批抽取5%(不少于五只)的试样。

6.2.4 判定规则

O形圈型式检验全部项目符合要求判为型式检验合格，当检验结果出现一项不合格时，必须在审查设计、工艺等基础上抽取双倍试样对不合格的项目进行复检，若复验时仍有不符合要求的项目，则判为型式检验不合格。其中卫生性能不得复检。

7 标志、包装和贮运

7.1 O形圈的标志、包装、运输和贮存按GB/T 5721规定进行。

7.2 用于生活饮用水的O形圈应在外包装和合格证上标明卫生许可批件文号。

7.3 O形圈不得与有毒、有害物混合运输和贮存。

无锡金羊管件有限公司；

西北橡胶塑料研究设计院：

各标准起草单位：

我参照以下标准对GB/T 19228.3 的编写文字做了较大修改，修改内容见红字部分。

GB/T 23658-2009 弹性体密封圈  输送气体燃料和烃类液体的管道和配件用密封圈的材料要求（ISO 16010:2005,MOD）

GB/T-201X   《生活饮用水管道系统用橡胶密封件》(正在报批阶段)

GB/T-201X   《橡胶密封件 110℃热水供应管道的管接口密封圈 材料规范》（ISO 9631:2003，MOD） (正在报批阶段)

主要修改原则如下：

1 根据审查会议意见，会后经与标准主要起草单位西北橡胶塑料研究设计院和中国建筑设计院高静茹秘书长和赵锂院长研究，结合国内使用现状，参照GB/T-201X  《生活饮用水管道系统用橡胶密封件》国家标准，在4.1 条 密封圈材料部分，增加了硅橡胶材料。

2   4.3 条物理性能

按照卡压式管件的使用工况（生活饮用水、110℃热水、燃气、燃油类、石油等介质），直接引用相对应的国家标准。因为国家标准的内容完全满足了我们这个行业的使用要求，并覆盖了我们标准中的技术内容，而且比我们制定的技术内容更详尽和完善，所以我们没有必要重复规定这些内容。况且密封件并不是我们这个行业的主导产品，大多数企业均为外协加工。

以下附件是本标准引用的的三个标准的材料性能列表，供参考！

- 关于实验与检验

原送审稿中的实验方法与检验项目在以上引用的三个标准中均作了详细的规定，因此

标准中删去了相关检验方法的文字内容。

- 标准中还有需要补充的尺寸，还有不完善的内容，希望各编制单位认真审查报批稿的内容，提出你们的意见和建议，最后履行起草单位的职责和义务。

- 请再次将修改意见和建议在2月8日之前返回给秘书处，否则再修改就来不及了！

特此说明！

李俊英

2010-2-4

附件：

GB/T   《橡胶密封件 110℃热水供应管道的管接口密封圈 材料规范》

表２　持续供应110℃热水的材料物理性能要求

| 性能 | 单位 | 试验 方法 | 章条号 | 各硬度等级的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 公称硬度允许的误差 | IRHD | GB/T 6031 | 4.2.3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 拉伸强度，最小 | MPa | GB/T 528 | 4.2.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 拉断伸长率，最小 | % | GB/T 528 | 4.2.4 | 250 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 压缩永久变形，最大 23℃，72h 125℃，24h | % % | GB/T 7759 GB/T 7759 | 4.2.5.2 4.2.5.2 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |
| 热空气老化， 125℃，7d 硬度变化 拉伸强度变化率，最大 拉断伸长率变化率 | IRHD % % | GB/T 3512 GB/T 6031 GB/T 528 GB/T 528 | 4.2.6 | -5～+8 -20 -30～+10 | -5～+8 -20 -30～+10 | -5～+8 -20 -30～+10 | -5～+8 -20 -30～+10 | -5～+8 -20 -30～+10 |
| 应力松弛，最大a 23℃，7d 125℃，7d | % | GB/T 1685 | 4.2.7 | 15 30 | 15 30 | 15 30 | 18 30 | 18 30 |
| 在水中的体积变化a 95℃，7d | % | GB/T 1690 | 4.2.8 | -1～+8 | -1～+8 | -1～+8 | -1～+8 | -1～+8 |
| 耐臭氧 | — | GB/T 7762 | 4.2.9 | 在未经放大的条件下观察，无裂纹 |
| 撕裂强度，最小a | N | GB/T 12829 | 4.2.10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 在水中的压缩永久变形， 最大b论 | % | 附录B | 4.2.11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| a 对于丁基橡胶制成的密封圈见4.2.11。 b 该要求仅适用于丁基橡胶。 |

GB/T  《生活饮用水管道系统用橡胶密封件》（报批稿）

表2  硅橡胶材料的物理性能

| 序号 | 性能 | 单位 | 要求 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 |  |
| 1 | 硬度 | 邵氏A或IRHD | 36～45 | 46～55 | 56~65 | 66~75 | GB/T531.1或 GB/T 6031 |
| 2 | 拉伸强度，最小 | MPa | 6 | 6 | 6 | 6 | GB/T528 |
| 3 | 拉断伸长率，最小 | % | 250 | 250 | 200 | 180 | GB/T528 |
| 4 | 在空气中的压缩永久变形，最大 23℃×72h 175℃×24h, | % | 12 30 | 12 30 | 12 30 | 12 30 | GB/T 7759 |
| 5 | 在水中的压缩永久变形，最大 70℃×7d 110℃±2℃×7d a | % % | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | GB/T 7759 |
| 6 | 热空气老化，200℃×72h 硬度变化 拉伸强度变化，最大 拉断伸长率变化 | 邵氏A或IRHD % % | -5～+8 -20 -30~+10 | -5～+8 -20 -30~+10 | -5～+8 -20 -30~+10 | - -5～+8 -20 -30~+10 | GB/T3512 |
| 7 | 压缩应力松驰，最大 23℃×7d 110℃±2℃×7d a | % | 15 35 | 15 35 | 15 35 | 15 35 | GB/T1685 |
| 8 | 耐水 110℃±2℃，7d 硬度变化 拉伸强度变化，最大 拉断伸长率变化 体积变化 | 邵氏A或IRHD % % % | -5～+3 -20 -30~+10 -5～+5 | -5～+3 -20 -30~+10 -5～+5 | -5～+3 -20 -30~+10 -5～+5 | -5～+3 -20 -30~+10 -5～+5 | GB/T1690-1992 |
| 9 | 耐臭氧试验 （50±5）×10-8，（40±2）℃，预拉伸(20±2)%，72h，暴露时间48h | － | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 | GB/T7762 |
| 10 | 撕裂强度，最小 | N | 12 | 12 | 12 | 12 | GB/T12829 |
| a 仅适用于生活饮用热水供应系统用管道橡胶密封件材料。 |

GB/T 23658-2009 弹性体密封圈  输送气体燃料和烃类液体的管道和配件用密封圈的材料要求（ISO 16010:2005,MOD）

表2适用于输送气体燃料和输送芳香族含量达30%（体积分数）

的烃类液体的密封圈材料物理性能要求（见表4，G型系列）

| 性能 | 单位 | 试验 方法 | 章条号 | 各硬度等级的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 公称硬度的公差 | IRHD | GB/T 6031 | 4.2.3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | +3 -5 |
| 拉伸强度，最小 | MPa | GB/T 528 | 4.2.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 拉断伸长率，最小 | % | GB/T 528 | 4.2.4 | 400 | 300 | 200 | 150 a | 80 a |
| 压缩永久变形，最大 23℃，72h 70℃，24h -5℃，72h | % % % | GB/T 7759 | 4.2.5.2 4.2.5.2 4.2.5.3 | 10 18 25 | 10 18 25 | 10 18 25 | 15a 20 a 40 a | 15 a 20 a，b 40 a，b |
| 热空气老化，70℃，7d 硬度变化 拉伸强度变化率 拉断伸长率变化率 | IRHD % % | GB/T 3512 GB/T 6031 GB/T 528 GB/T528 | 4.2.6 | ±5 ±15 -25～+10 | ±5 ±15 -25～+10 | ±5 ±15 -25～+10 | ±5 ±15 -25～+10 | ±5 ±15 -25～+10 |
| 压缩应力松弛，最大a 23℃，7d 23℃，90d | % | GB/T 1685 | 4.2.7 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 a 22 a | 15 a 22 a |
| 在液体B中的体积变化， 最大，23℃，7d | % | GB/T 1690-1992 | 4.2.8 | +35 | +35 | +30 | +30 | +25 |
| 在液体B中浸泡之后，再在70℃的干热空气老化4d，c 体积变化 ，最大 | % | GB/T 1690-1992 | 4.2.8 | -15 | -12 | -10 | -10 | -10 |
| 耐3号标准油，70℃，7d 体积变化 | % | GB/T 1690-1992 | 4.2.9 | -1～+10 | -1～+10 | -1～+10 | -1～+10 | -1～+10 |
| 耐臭氧 | — | GB/T 7762 | 4.2.10 | 在未经放大的条件下观察时看不到裂纹。 |
| 压缩永久变形，-15℃，72h最大d | % | GB/T 7759 | 4.2.11 | 40 | 40 | 50 | 60 a | 65 a |
| a 硬度级别为80IRHD~90IRHD级的材料要求仅适用于材料直接参与密封作用或有助于密封圈的长期稳定时。 b 对于硬度≥90IRHD的材料，在70℃下的压缩永久变形要求≤40%，在-5℃下的压缩永久变形要求≤50%。 c对于GA型和GAL型（见表4）的密封材料不适用。 d 仅适用于GA型和GAL型（见表4）。 |

表3适合于输送含气体浓缩物的气体燃料和输送含自由芳香族的烃类液体的

密封圈材料物理性能要求（见表4，H型）

| 性能 | 单位 | 试验 方法 | 章条号 | 各硬度等级的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 公称硬度的公差 | IRHD | GB/T 6031 | 4.2.3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | +3 -5 |
| 拉伸强度，最小 | MPa | GB/T 528 | 4.2.4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 拉断伸长率，最小 | % | GB/T 528 | 4.2.4 | 200 | 200 | 150 | 100 a | 80 a |
| 压缩永久变形，最大 23℃，72h 70℃，24h -5℃，72h | % % % | GB/T 7759 | 4.2.5.2 4.2.5.2 | 14 14 —b | 14 14 45 | 15 15 50 | 15a 15 a 50 a | 15 a 18 a 50 a |
| 热空气老化，70℃，7d 硬度变化 拉伸强度变化率 拉断伸长率变化率 | IRHD % % | GB/T 3512 GB/T 6031 GB/T 528 GB/T 528 | 4.2.6 | ±3 ±15 -15～+10 | ±3 ±15 -15～+10 | ±3 ±15 -15～+10 | ±3 ±15 -15～+10 | ±3 ±15 -15～+10 |
| 压缩应力松弛，最大a 23℃，7d 23℃，90d | % | GB/T 1685 | 4.2.7 | 13 19 | 13 19 | 15 22 | 15 a 22 a | 15 a 22 a |
| 在液体B中的体积变化， 最大，23℃，7d | % | GB/T 1690-1992 | 4.2.8 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 在液体B中浸泡之后，再在70℃的干热空气老化4d，c 体积变化 ，最大 | % | GB/T 1690-1992 | 4.2.8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 耐3号标准油，70℃，7d 体积变化 | % | GB/T 1690-1992 | 4.2.9 | -1～+5 | -1～+5 | -1～+5 | -1～+5 | -1～+5 |
| 耐臭氧 | — | GB/T 7762 | 4.2.10 | 在未经放大的条件下观察时看不到裂纹。 |
| a硬度级别为80IRHD~90IRHD级的材料要求仅适用于材料直接参与密封作用或有助于密封圈的长期稳定时。 b 该硬度级别的弹性体不宜用于0℃以下。 |

无锡金羊管件有限公司；

西北橡胶塑料研究设计院：

各标准起草单位：

我参照以下标准对GB/T 19228.3 的编写文字做了较大修改，修改内容见红字部分。

GB/T 23658-2009 弹性体密封圈  输送气体燃料和烃类液体的管道和配件用密封圈的材料要求（ISO 16010:2005,MOD）

GB/T-201X   《生活饮用水管道系统用橡胶密封件》(正在报批阶段)

GB/T-201X   《橡胶密封件 110℃热水供应管道的管接口密封圈 材料规范》（ISO 9631:2003，MOD） (正在报批阶段)

主要修改原则如下：

1 根据审查会议意见，会后经与标准主要起草单位西北橡胶塑料研究设计院和中国建筑设计院高静茹秘书长和赵锂院长研究，结合国内使用现状，参照GB/T-201X  《生活饮用水管道系统用橡胶密封件》国家标准，在4.1 条 密封圈材料部分，增加了硅橡胶材料。

2   4.3 条物理性能

按照卡压式管件的使用工况（生活饮用水、110℃热水、燃气、燃油类、石油等介质），直接引用相对应的国家标准。因为国家标准的内容完全满足了我们这个行业的使用要求，并覆盖了我们标准中的技术内容，而且比我们制定的技术内容更详尽和完善，所以我们没有必要重复规定这些内容。况且密封件并不是我们这个行业的主导产品，大多数企业均为外协加工。

以下附件是本标准引用的GB/T-201X   《生活饮用水管道系统用橡胶密封件》(正在报批阶段)和GB/T-201X   《橡胶密封件 110℃热水供应管道的管接口密封圈 材料规范》（ISO 9631:2003，MOD） (正在报批阶段)、GB/T 23658-2009 弹性体密封圈  输送气体燃料和烃类液体的管道和配件用密封圈的材料要求（ISO 16010:2005,MOD）

的三个标准的性能列表，供参考！

- 关于实验与检验

原送审稿中的实验方法与检验项目在以上引用的三个标准中均作了详细的规定，因此

标准中删去了相关检验方法的文字内容。

- 标准中还有需要补充的尺寸，还有不完善的内容，希望各编制单位认真审查报批稿的内容，提出你们的意见和建议，最后履行起草单位的职责和义务。

- 请将修改意见和建议在2月2日之前返回给秘书处，否则再修改就来不及了！

特此说明！

李俊英

2010-1-29

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

不锈钢卡压式管件组件

第3部分： O形橡胶密封圈

Stainless Steel Press-fitting assemblies

Part 3： Rubber O-rings

（报批稿）

GB/T 19228.3—××××

代替GB/T 19228.3—××××

中华人民共和国国家标准

ICS23.040.60J15

发布